2020年度　陶磁器コース釉薬実習

土石合わせによる色釉【基礎編】

■目 的

土石合わせの実習で得られた各種基礎釉薬に，一般的な色材を添加した色釉薬の実習を行います。また，伝統釉と呼ばれるものや特殊釉についても基本的な基礎釉と色材を選定し，調製を行います。

さらに市販の一号石灰釉（三号釉外割30％添加）に各種顔料を添加した場合の実習を行います。

実習の目的は以下のとおりです。それぞれの内容に対して観察ならびに考察してください。

１）基礎釉の変化に伴う色剤の発色変化。

２）焼成条件の違いや素地の違いによる発色への影響。

３）色剤の添加量変化に伴う釉性状や発色への影響。

４）伝統釉ならびに特殊釉の調合とその発色。

５）基礎的な顔料の発色と焼成条件の影響。

テーマ1：土石合わせによる色釉

| 石灰釉 | ： | A-6,12,19 |
| --- | --- | --- |
| 石灰−マグネシア釉 | ： | B-2,4,7,8,12 |
| 石灰−亜鉛釉 | ： | C-2,4,8 |
| 石灰−バリウム釉 | ： | D-8,12 |
| 石灰−ストロンチウム釉 | ： | E-3,8,12,17 |
| 長石釉 | ： | F-1,5 |
| （石灰釉） | ： | 一号釉+三号釉30%外割り添加 |

●使用する基礎釉

（第二実験の土石釉から選定）

| 石灰－マグ釉（朱金地） | ： | G |
| --- | --- | --- |
| 石灰－マグ釉（鉄赤） | ： | H |
| 長石釉（油滴） | ： | I |
| ｽﾄﾛﾝﾁｳﾑ釉（伊羅保） | ： | J |
| ﾊﾞﾘｳﾑ-ﾘﾁｳﾑ系（トルコ青） | ： | K |
| 亜鉛結晶釉 | ： | L |
| マンガン結晶釉 | ： | M |

●使用する特殊な基礎釉

■実 験

1） 調合量     ： 50ｇ合わせ

2） 粉砕時間   ： 先に色剤だけを7分間微量の水で擂った後基礎釉と水を加えさらに15分間擂る

3） 施釉水分量 ： 原料重量1に対して1〜1.3倍

4） 施釉厚さ   ： 1.5mm程度

5） 表描き　　 ： 無し

6） 裏描き　　 ： 裏描用ゴス

別表No.

焼成法

5

5

5

（例）

酸化焼成　　　　　還元焼成　　　結晶用酸化keep

7） テストピース数

種類 素地 焼成 個数（人数+産技研保管用）

99 × 3 × 2 × 4 = 2376

◆ 使用原料                                                      　式量

| 福島長石 | ： 構成主成分 | 1.00 KNaO 1.06 Al２O３ 8.62 SiO２ | 708.72 |
| --- | --- | --- | --- |
| 福島特選長石 | ： 〃 | 1.00 K2O 1.00 Al２O３ 6.58 SiO２ | 570.13 |
| 石灰石 | ： 〃 | 1.00 CaO(CO２) | 100 |
| 朝鮮カオリン | ： 〃 | 1.00 Al２O３ 2.20 SiO２ | 277.55 |
| 珪石 | ： 〃 | 1.00 SiO２ | 60.0 |
| 北鮮ﾏｸﾞﾈｻｲト | ： 〃 | 1.00 MgO | 85.75 |
| 炭酸ﾊﾞﾘｳﾑ | ： 〃 | 1.00 BaO(CO２) | 197.3 |
| 炭酸ｽﾄﾛﾝﾁｳﾑ | ： 〃 | 1.00 SrO(CO２) | 147.63 |
| 仮焼亜鉛華 | ： 〃 | 1.00 ZnO | 81.4 |
| 二酸化マンガン | ： 〃 | 1.00 MnO２ | 86.94 |
| 炭酸リチウム | ： 〃 | 1.00 Li2O(CO２) | 73.89 |

| 1）磁器坏土 | ： 日本陶料 | 上石 |
| --- | --- | --- |
| 2）陶器坏土 | ： 泉陶料 | 白土 |
| 3）赤土坏土 | ： 泉陶料 | 赤土 |

◆ 使用素地

| 1）酸化焼成 | ： 電気炉 | 16時間 最高温度1230℃ SK11 end |
| --- | --- | --- |
| 2）還元焼成 | ： 0.6m３LNG炉 | 最高温度1240℃ SK12 start |
| 3）結晶釉用焼成 | ： 電気炉 | 19時間 最高温度1245℃，1050℃ 2時間保持 |

◆ 焼成

◆ 調合範囲

G:朱金地釉　　　　　　　0.20 KNaO

0.60 CaO　　　　　　0.23 Al2O3   2.5 SiO2

0.20 MgO

H:鉄赤釉　　　　　　　　0.40 KNaO

0.40 CaO　　　　　　0.55 Al2O3   4.4 SiO2  （使用長石：福島特選）

0.20 MgO

I:油滴釉　　　 　　　　 0.50  KNaO

0.25  CaO　　　　　 0.80　Al2O3   5.6 SiO2 （使用長石：福島特選）

0.25  MgO

J:伊羅保釉　　　　　　　0.05  KNaO

0.80  SrO           0.25 Al2O3   1.5 SiO2

0.15  MgO

K:トルコ青釉　　　　　　0.30  KNaO

0.50  BaO　　　　　 0.40 Al2O3   2.8 SiO2

0.20  Li2O

L:亜鉛結晶釉　　　　　　0.03  KNaO

0.19  Li2O

0.18  CaO           0.15 Al2O3   1.5 SiO2

0.04  MgO

0.55  ZnO

M:マンガン結晶釉　　　　0.11  KNaO

0.23  CaO　　　　　 0.12 Al2O3   1.57 SiO2 （使用長石：福島特選）

0.66  MnO

テーマ2：顔料による色釉

■ 基礎釉薬 ………… 一号石灰釉（日本陶料）に三号石灰釉（日本陶料）を外割30％添加

■ 使用素地 ………… 磁器坏土：日本陶料　上石

■ 焼成 ……………… 1） 酸化焼成 ；最高温度 1230℃

2） 還元焼成 ；最高温度 1240℃

■ 調合量 …………… 1調合 ； 30ｇ

Ｃ（シアン）

■ 粉砕時間 ………… 基礎釉と水を加え15分間擂る。

■ 実験方法

1.基礎釉（一号釉に三号釉を外割30％添加）を大合わせする。

一号石灰釉（日本陶料）800ｇ　＋　三号石灰釉（日本陶料）240ｇ

2.三角座標の頂点を100ｇ調合する。

Y（イエロー）

Ｍ（マゼンタ）

Ｃ（シアン）   ：基礎釉100ｇ　＋　トルコ青4ｇ （4 %）

Ｍ（マゼンタ） ：基礎釉100ｇ　＋　陶試紅4ｇ   （4 %）

Ｙ（イエロー） ：基礎釉100ｇ　＋　還元黄4ｇ   （4 %）

3.各ポイントを30ｇ調合する。

| ■三角座標調合（ｇ） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | トルコ青4% | 陶試紅4% | 還元黄4% |
| 100 | 30 | 0 | 0 |
| 101 | 15 | 15 | 0 |
| 102 | 15 | 0 | 15 |
| 103 | 10 | 10 | 10 |
| 104 | 0 | 30 | 0 |
| 105 | 0 | 15 | 15 |
| 106 | 0 | 0 | 30 |

| No. | 顔料 | No. | 顔料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 107 | 新呉須 | 117 | プラセオ黄（プラ黄） |
| 108 | 海碧 | 118 | チタン黄 ＴＹ720 |
| 109 | ピーコック ＢＧ-5 | 119 | チタン黄 ＴＹ100 |
| 110 | ピーコック ＢＧ-3 | 120 | バナ黄 ＺＹ100 |
| 111 | 本窯ヒワ Ｇ250 | 121 | 酸化ライラック |
| 112 | 緑 ＳＧ-950 | 122 | 赤茶 Ｂ-3 |
| 113 | マロン ＣＰ290 | 123 | チョコレート Ｂ7 |
| 114 | マロン ＣＰ450 | 124 | グレー Ｊ-42 |
| 115 | Y-2 還元黄 | 125 | 黒－ＦＢ５０００ |
| 116 | 錫バナ黄 SY-846 | 126 | 大正黒 |

4.各種顔料を基礎釉30gに外割りで1.2g（4％）添加する。

■ テストピース数

調合 素地 焼成 個数

27 × 1 × 2 × 4 = 216