令和２年度陶磁器コース　小実験③

素地の調製

透明釉や透明性のある色釉，例えば青磁などは釉薬が透けて素地の色が映るため，同じ釉薬でも磁器，白土，赤土の各坏土により釉の呈色が異なって見える。また，陶器坏土やせっ器坏土では，坏土に含まれる有色金属酸化物（Fe2O3,TiO2,MnO2など）の含有量や焼成雰囲気により呈色が大きく変化する。さらに焼成温度が異なると，同じ素地でも緻密化状態が異なるため呈色が変化する。このことから釉薬と素地を独立して考えることはできない。

今回の実験では，白土－黄土（泉陶料）－童仙房（細）を用い，配合割合を変えた時の呈色と素地の質感を酸化焼成と還元焼成，冷却還元焼成の３パターンの焼成方法を用いて観察する。

【実験内容】

| ◆使用素地原料・・・・・・・ | 白土，黄土（泉陶料），童仙房（細粒）※乾粉に水を加えて使用 |
| --- | --- |
| ◆釉薬・・・・・・・・・・・・・・・ | 土灰釉 土灰釉（日本陶料） 【施釉方法】 2/3程度施釉し，一部焼き締めにする。 |
| ◆焼成・・・・・・・・・・・・・・・ | 酸化焼成１２３０℃ 還元焼成１２５０℃ 冷却還元焼成１２５０℃ |
| ◆調合量・・・・・・・・・・・・・ | 素地を合わせる場合，湿式（泥しょうの状態）で混合するが，時間の関係で坏土合わせをする。童仙房についても坏土にした後に重量を量る。 1ポイント当たりの調製量は，500ｇとし，手で十分混練する。 |
| ◆ピース数・・・・・・・・・・・・ | ポイント × 焼成 × 人数（1セット産技研用） 18 × 3 × 4 ＝ 216個 余ったら余分につくってください |
| ◆裏書・・・・・・・・・・・・・・・ | テストピースを押した時に記号を彫り込む |
|  | レ５ ５ ５ ＯＦ ＲＦ 冷却還元 |

白土

童仙房（細）

黄土（泉陶料）

◆ポイント

■調合表（５００ｇ調合）

| ポイント | 白土300 | 黄土 | 童仙房 | ポイント | 白土 | 黄土 | 童仙房 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 500 | 0 | 0 | 10 | 200 | 0 | 300 |
| 2 | 400 | 100 | 0 | 11 | 100 | 400 | 0 |
| 3 | 400 | 0 | 100 | 12 | 100 | 300 | 100 |
| 4 | 300 | 200 | 0 | 13 | 100 | 200 | 200 |
| 5 | 300 | 100 | 100 | 14 | 100 | 100 | 300 |
| 6 | 300 | 0 | 200 | 15 | 0 | 500 | 0 |
| 7 | 200 | 300 | 0 | 16 | 0 | 400 | 100 |
| 8 | 200 | 200 | 100 | 17 | 0 | 300 | 200 |
| 9 | 200 | 100 | 200 | 18 | 0 | 200 | 300 |

■調合担当

| 氏名 | ポイント |
| --- | --- |
| 清水 | １～６ |
| 横山 | ７～１２ |
| NG | １３～１８ |